Министерство образования и науки РФ

Выксунский филиал

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение

2014г.

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  15.02.011 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  (базовый уровень) по укрупненной группе специальностей  15.00.00 Машиностроение.

Организация-разработчик: Выксунский филиал  Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Разработчик:

Кокорева Надежда Ивановна - преподаватель общепрофессиональных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатации промышленного оборудования ( по отраслям) (базовый уровень) по укрупненной группе специальностей  15.00.00 Машиностроение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 14544 Монтажник; 18559 Слесарь-ремонтник; 18897 Стропальщик; 19149 Токарь; 19479 Фрезеровщик.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов;

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа;

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 104 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 14 |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 38 |
| в том числе: |  |
| оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите определение числа степеней свободы и расчет количества фазовых составляющих в заданном сплаве при заданной температуре построение кривых охлаждения и анализ превращений, происходящих в сталях и чугунах подготовка опорного конспекта по темам: «Методика проведения испытания на ударную вязкость» «Взаимосвязь типа диаграммы состояния со свойствами сплавов» «Классификация токарных резцов» «Закалка и отпуск как способ упрочнения стали» «Титан и его сплавы. Основные свойства, область применения» подготовка презентаций по темам: «Усталостные испытания» «Способы защиты от коррозии» «Классификация композиционных материалов» работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой расшифровка марок сталей и чугунов, определение по марке область их применения | 4 4 4 8 8 6 4 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Строение и свойства материалов. Кристаллизация | 32 |  |
| Тема 1.1 Атомно-кристаллическое строение металлов. Кристаллизация металлов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Введение. Классификация материалов по внешнему виду, происхождению, свойствам и назначению |  | 2 |
|  | 2 | Атомно-кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллического строения. Кристаллизация металлов. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторной работы, отчета и подготовка к его защите работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 2 |  |
| Тема 1.2 Методы исследования и испытания металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Макроскопический и микроскопический анализ. Дефектоскопия |  | 3 |
|  | 2 | Механические свойства материалов. Испытания механических свойств при статических, динамических и циклических нагрузках |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Испытание на твердость по Бринеллю Лабораторная работа №2 Испытание на твердость по Роквеллу Лабораторная работа №3 Испытание на ударную вязкость | 6 |  |
|  | Практическое занятие №1 Определение прочностных характеристик металлов по заданным параметрам | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой подготовка опорного конспекта по теме «Методика проведения испытания на ударную вязкость» подготовка презентации по теме «Усталостные испытания» | 2 |  |
| Тема 1.3 Основы теории сплавов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Общая характеристика металлических сплавов. |  | 3 |
|  | 2 | Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. Принцип построения. Назначение. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическое занятие №2. Описание превращений, происходящих в двухкомпонентных сплавах при нагреве и охлаждении, по диаграммам состояния. | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: определение числа степеней свободы и расчет количества фазовых составляющих в заданном сплаве при заданной температуре подготовка опорного конспекта по теме «Взаимосвязь типа диаграммы состояния со свойствами сплавов» работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой; | 2 |  |
| Раздел 2 | Железоуглеродистые сплавы | 58 |  |
| Тема 2.1 Диаграмма «Железо-цементит» | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Соединения железа с углеродом. |  | 2 |
|  | 2 | Диаграмма состояния «Железо-цементит». Критические точки, фазы, структуры. |  |  |
|  | Лабораторная работа №4 Изучение микроструктуры углеродистых сталей в равновесном состоянии Лабораторная работа №5 Изучение микроструктуры белых чугунов | 4 |  |
|  | Практическое занятие №3 Построение диаграммы состояния «Железо-цементит» Практическое занятие №4 Описание превращений, происходящих в сталях и белых чугунах при нагреве и охлаждении согласно диаграмме «Железо-цементит» Практическое занятие №5 Построение и анализ кривых охлаждения углеродистых сталей и белых чугунов | 6 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите построение кривых охлаждения и анализ превращений, происходящих в сталях и чугунах работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 4 |  |
| Тема 2.2 Классификация и маркировка сталей чугунов с графитом | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Углеродистые стали. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей и чугунов |  | 2 |
|  | 2 | Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей |  |  |
|  | 3 | Классификация сталей по химическому составу, по качеству, по степени раскисления, по применению. |  |  |
|  | 4 | Маркировка сталей |  |  |
|  | 5 | Чугуны с графитом: серые, ковкие и высокопрочные. Условия их получения, структура, маркировка |  |  |
|  | Лабораторная работа №6 Изучение микроструктуры чугунов с графитом | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторной и практической работы, отчетов и подготовка к их защите работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 4 |  |
| Тема 2.3 Теоретические основы термической обработки металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Понятие о термической обработке металлов и сплавов. Основные параметры термической обработки сталей. |  | 1 |
|  | 2 | Основные технологические процессы термической обработки сталей. |  |  |
|  | 3 | Отжиг и нормализация. |  |  |
|  | 4 | Закалка и отпуск. |  |  |
|  | 5 | Закалка при нагреве ТВЧ |  |  |
|  | Лабораторная работа №7 Изучение микроструктуры стали после закалки и отпуска. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 Выбор температуры нагрева стали под закалку. Структура стали после закалки | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление практической работы, отчета и подготовка к её защите работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой подготовка опорного конспекта по теме «Закалка и отпуск как способ упрочнения стали» | 4 |  |
| Тема 2.4 Коррозия металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии и механизмы ее протекания. Способы защиты от коррозии. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой подготовка презентации по теме «Способы защиты от коррозии» | 2 |  |
| Раздел 3. | Металлические и неметаллические материалы, области их применения | 26 |  |
| Тема 3.1 Металлические и неметаллические материалы | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Конструкционные стали, классификация, свойства и области применения. |  | 2 |
|  | 2 | Стали и сплавы с особыми свойствами (коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные). Свойства и области применения. |  |  |
|  | 3 | Инструментальные стали, классификация, свойства и области применения. |  | 1 |
|  | 4 | Чугуны с графитом, их свойства, области применения |  | 2 |
|  | 5 | Цветные металлы и сплавы, их свойства и области применения. Медные и алюминиевые сплавы. |  |  |
|  | 6 | Понятие о композиционных материалах, их свойства, способы получения и области применения |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическое занятие №7 Конструкционные стали, их классификация. Практическое занятие №8 Инструментальные материалы, их классификация, маркировка | 4 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации по теме «Классификация композиционных материалов» подготовка опорного конспекта по теме «Титан и его сплавы. Основные свойства, область применения» работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой выбор материалов для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации | 10 |  |
| Раздел 4. | Обработка металлов резанием | 12 |  |
| Тема 4.1 Методика расчёта и назначение режимов резания для различных видов работ | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Понятие о процессе резания. Классификация основных способов обработки металлов резанием в зависимости от характера главного движения и движения подачи. Элементы резания: глубина резания, подача и скорость резания. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практическое занятие | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой подготовка опорного конспекта по теме «Классификация токарных резцов» оформление практической работы, отчета и подготовка к её защите | 8 |  |
| Всего: | 128 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются учебный кабинет «Материаловедения» и лаборатория «Материаловедения»

Оборудование учебного кабинета «Материаловедения»:

- посадочные места 32,

- рабочее место преподавателя 1,

- стенд с диаграммой железо-цементит

- коллекции образцов металлов и сплавов;

- альбомы с фотографиями микроструктур металлов и сплавов;

- комплект моделей по разделу «Строение металлов»;

- плакаты по разделам «Кристаллизация», «Строение металлов», «Термическая обработка металлов и сплавов», «Железоуглеродистые сплавы»;

- видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Материаловедения»:

- рабочее место преподавателя 1,

- альбомы с фотографиями микроструктур металлов и сплавов;

  - методические пособия по выполнению практических и лабораторных работ,

  - пресс Бринелля;

  - твердомер Роквелла;

  - маятниковый копёр;

  - металлографический микроскоп (2 шт.);

  - наборы микрошлифов сталей, чугунов;

- коллекции образцов металлов и сплавов;

- альбомы с фотографиями микроструктур металлов и сплавов;

  - образцы для проведения испытаний на твёрдость и ударную вязкость.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Материаловедение: Учеб. для учрежд. средн. профессион. образования/ А.М. Адаскин, Ю.Е.Седов, А.К.Онегина,В.Н.Климов; под ред. Ю.М.Соломенцева.-М.:Высш. шк., 2005.- 456с.: ил.

- Арзамасов   Б.И.   Материаловедение. М: Машиностроение, 1986.

- Гуляев А.П. Металловедение. - М: Металлургия, 1986.

- Кузьмин Б. А. Технология металлов и конструкционные материалы. М: Высшая школа, 1989.

- Лахтин Ю.М., Леонтьев В.П. Материаловедение. - М: Машиностроение, 1990.

- Самохоцкий А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по металловедению и термической обработке. - М: Машиностроение, 1981.

Дополнительные источники:

  - Лахтин Ю.M. Металловедение и термическая обработка металлов. - М: Металловедение, 1994, 4-ое - издание.

  - Самохоцкий А.И. и др. Металловедение.    М, 1990.

  - Технология конструкционных материалов: учебник/О.С.Комаров, В.Н.Ковалевский, А.С.Чаус и др.; под общ. ред. О.С. Комарова. – Мн.: Новое знание, 2005. – 560с.: ил. – (Техническое образование).

Периодические издания (отечественные журналы):

1.  «Главный механик» http:www.qlavenerqo. promtransizdat. ru

Интернет-ресурсы:

- Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам | Устный опрос Выполнение и защита лабораторных работ Промежуточная аттестация |
| определять виды конструкционных материалов | Оценка правильности выполнения практической работы Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации | Оценка правильности выполнения практической работы Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| проводить исследования и испытания материалов | Правильное выполнение и защита лабораторных работ Промежуточная аттестация |
| рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания | Оценка правильности выполнения практической работы Оценка правильности выполнения самостоятельной работы |
| Знания: |  |
| закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии | Тестовый контроль Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ; Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| классификацию и способы получения композиционных материалов | Тестовый контроль Оценка правильности выполнения самостоятельной работы |
| принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве | Письменный опрос Оценка результатов выполнения практических работ Промежуточная аттестация |
| строение и свойства металлов, методы их исследования | Тестовый контроль Оценка результатов защиты лабораторных работ Оценка результатов выполнения практической работы Промежуточная аттестация |
| классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения | Тестовый контроль Оценка результатов выполнения практической работы Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы |