Министерство образования и науки РФ

Выксунский филиал

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Материаловедение

2014

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудовании» (базовый уровень), по укрупненной группе специальностей   13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»

Организация-разработчик: Выксунский филиал  Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Разработчик:

Кокорева Надежда Ивановна - преподаватель общепрофессиональных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудовании» (базовый уровень), по укрупненной группе специальностей   13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основные свойства полимеров и их использование;

- особенности строения металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

- способы получения композиционных материалов;

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 12 |
| практические занятия | 14 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| в том числе: |  |
| оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите построение кривых охлаждения и анализ превращений, происходящих в сталях и чугунах подготовка опорного конспекта по темам: «Стали с особыми свойствами» «Условия работы металла в современных энергетических установках» «Применение сварки в тепло- и электроэнергетике» подготовка презентаций по темам: «Способы защиты от коррозии» «Классификация композиционных материалов» работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой расшифровка марок сталей и чугунов, определение по марке область их применения | 4 1 3 2 4 2 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Строение и свойства материалов. Кристаллизация | 20 |  |
| Тема 1.1 Атомно-кристаллическое строение металлов. Кристаллизация металлов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Введение. Классификация материалов по внешнему виду, происхождению, свойствам и назначению |  | 2 |
|  | 2 | Кристаллизация металлов. Закономерности структурообразования сплавов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллического строения. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 1 |  |
| Тема 1.2 Методы исследования и испытания металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Макроскопический и микроскопический анализ. Дефектоскопия |  | 3 |
|  | 2 | Механические свойства материалов. Испытания механических свойств при статических, динамических и циклических нагрузках |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Испытание на твердость по Бринеллю Лабораторная работа №2 Испытание на твердость по Роквеллу Лабораторная работа №3 Испытание на ударную вязкость | 6 |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 2 |  |
| Тема 1.3 Основы теории сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общая характеристика металлических сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. Принцип построения. Назначение. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой; | 1 |  |
| Раздел 2 | Железоуглеродистые сплавы | 31 |  |
| Тема 2.1 Диаграмма «Железо-цементит» | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Соединения железа с углеродом. Диаграмма состояния «Железо-цементит». |  | 2 |
|  | Лабораторная работа №4 Изучение микроструктуры углеродистых сталей в равновесном состоянии Лабораторная работа №5 Изучение микроструктуры белых чугунов | 4 |  |
|  | Практическое занятие №1 Описание превращений, происходящих в сталях и белых чугунах при нагреве и охлаждении согласно диаграмме «Железо-цементит» | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите построение кривых охлаждения и анализ превращений, происходящих в сталях и чугунах работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 3 |  |
| Тема 2.2 Классификация и маркировка сталей чугунов с графитом | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Углеродистые и легированные стали. Способы производства. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей и чугунов. Классификация сталей, маркировка. |  | 2 |
|  | 2 | Чугуны с графитом: серые, ковкие и высокопрочные. Условия их получения, структура, маркировка |  |  |
|  | Лабораторная работа №6 Изучение микроструктуры чугунов с графитом | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 Стали, их классификация, маркировка | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторной и практической работы, отчетов и подготовка к их защите работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 1 |  |
| Тема 2.3 Основы термической обработки металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные технологические процессы термической обработки сталей. Режимы отжига, закалки и отпуска стальных деталей |  | 2 |
|  | 2 | Химико-термическая обработка металлов и сплавов |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 1 |  |
| Тема 2.4 Коррозия металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии и механизмы ее протекания. Способы защиты от коррозии. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой подготовка презентации по теме «Способы защиты от коррозии» | 2 |  |
| Раздел 3. | Металлические и неметаллические материалы, области их применения | 19 |  |
| Тема 3.1 Металлические и неметаллические материалы | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Конструкционные стали, их свойства и области применения. Стали и сплавы с особыми свойствами (коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные). Их применение в тепло- и электроэнергетике. |  | 2 |
|  | 2 | Чугуны, их свойства и области применения |  |  |
|  | 3 | Стали и сплавы с особыми свойствами (коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные). Их применение в тепло- и электроэнергетике. |  |  |
|  | 4 | Цветные металлы и сплавы, их свойства. Медные и алюминиевые сплавы. Способы получения, маркировка, их применение в тепло- и электроэнергетике. |  |  |
|  | 5 | Полимерные и композиционные материалы, способы их получения, свойства, их применение в тепло- и электроэнергетике. |  | 1 |
|  | 6 | Свойства и области применения прокладочных, уплотнительных, абразивных и смазочных материалов. Их применение в тепло- и электроэнергетике. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическое занятие №3 Расшифровка марок чугунов с графитом, их классификация, область применения Практическое занятие №4 Расшифровка марок латуней и бронз, области их применения | 4 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации по теме «Классификация композиционных материалов» подготовка опорного конспекта по теме «Стали с особыми свойствами», «Условия работы металла в современных энергетических установках» работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 3 |  |
| Раздел 4. | Способы обработки материалов | 10 |  |
| Тема 4.1 Способы обработки материалов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Способы литья, их достоинства, недостатки и область применения. Оборудование и материалы для производства литейных работ. |  | 1 |
|  | 2 | Сварочное производство. Сущность и основные способы сварки. Виды сварных соединений и сварочных швов. Основное оборудование и материалы, применяемые при производстве сварочных работ. |  |  |
|  | 3 | Обработка металлов давлением. Основные способы и оборудование для обработки металлов давлением. |  |  |
|  | 4 | Обработка металлов резанием. Основные способы, оборудование и инструмент для обработки металлов резанием. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка опорного конспекта по теме «Применение сварки в тепло- и электроэнергетике» работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой | 2 |  |
| Всего: | 80 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются учебный кабинет «Материаловедения» и лаборатория «Материаловедения»

Оборудование учебного кабинета «Материаловедения»:

- посадочные места 32,

- рабочее место преподавателя 1,

- стенд с диаграммой «Железо-цементит»

- коллекции образцов металлов и сплавов;

- альбомы с фотографиями микроструктур металлов и сплавов;

- комплект моделей по разделу «Строение металлов»;

- плакаты по разделам «Кристаллизация», «Строение металлов», «Термическая обработка металлов и сплавов», «Железоуглеродистые сплавы»;

- видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Материаловедения»:

- рабочее место преподавателя 1,

- альбомы с фотографиями микроструктур металлов и сплавов;

  - методические пособия по выполнению практических и лабораторных работ,

  - пресс Бринелля;

  - твердомер Роквелла;

  - маятниковый копёр;

  - металлографический микроскоп (2 шт.);

  - наборы микрошлифов сталей, чугунов;

- коллекции образцов металлов и сплавов;

- альбомы с фотографиями микроструктур металлов и сплавов;

  - образцы для проведения испытаний на твёрдость и ударную вязкость.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Материаловедение: Учеб. для учрежд. средн. профессион. образования/ А.М. Адаскин, Ю.Е.Седов, А.К.Онегина,В.Н.Климов; под ред. Ю.М.Соломенцева.-М.:Высш. шк., 2010.- 456с.: ил.

- Арзамасов   Б.И.   Материаловедение. М: Машиностроение, 2010.

- Гуляев А.П. Металловедение. - М: Металлургия, 2011.

- Кузьмин Б. А. Технология металлов и конструкционные материалы. М: Высшая школа, 2012.

- Лахтин Ю.М., Леонтьев В.П. Материаловедение. - М: Машиностроение, 2010.

- Самохоцкий А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по металловедению и термической обработке. - М: Машиностроение, 2012.

Дополнительные источники:

  - Лахтин Ю.M. Металловедение и термическая обработка металлов. - М: Металловедение, 2010, 4-ое - издание.

  - Самохоцкий А.И. и др. Металловедение.    М, 2013.

  - Технология конструкционных материалов: учебник/О.С.Комаров, В.Н.Ковалевский, А.С.Чаус и др.; под общ. ред. О.С. Комарова. – Мн.: Новое знание, 2010. – 560с.: ил. – (Техническое образование).

Периодические издания (отечественные журналы):

1.  «Главный механик» http:www.qlavenerqo. promtransizdat. ru

Интернет-ресурсы:

- Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их | Письменный опрос Выполнение и защита лабораторных работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| определять твердость материалов | Наблюдение за выполнением лабораторных работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| определять режимы отжига, закалки и отпуска стали | Оценка результатов выполнения практической работы Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации | Оценка результатов выполнения практической работы Промежуточная аттестация |
| подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей | Устный опрос Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| Знания: |  |
| виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов | Тестовый контроль Оценка результатов выполнения практической работы Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| виды прокладочных и уплотнительных материалов | Тестовый контроль Оценка правильности выполнения самостоятельной работы |
| закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии | Письменный опрос Оценка результатов выполнения практических работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы |
| классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве | Тестовый контроль Оценка результатов выполнения практических работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| методы измерения параметров и определения свойств материалов | Наблюдение за выполнением лабораторных работ Промежуточная аттестация |
| основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов | Письменный опрос Оценка результатов выполнения практических работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы |
| основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства | Устный опрос Оценка результатов выполнения практических работ Оценка правильности выполнения самостоятельной работы |
| основные свойства полимеров и их использование | Устный опрос Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| особенности строения металлов и сплавов | Письменный опрос Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ Промежуточная аттестация |
| свойства смазочных и абразивных материалов | Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| способы получения композиционных материалов | Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |
| сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием | Тестовый контроль Оценка правильности выполнения самостоятельной работы Промежуточная аттестация |

Приложение

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Код компетенции из ФГОС CПО | Содержание компетенции | Умения, знания |
| --- | --- | --- |
| ОК-1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | У.1-У.4, З.1 –З.12 |
| ОК-2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | У.1-У.4, З.1 –З.12 |
| ОК-3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | У.1,У.2,У.4, У.5 |
| ОК-4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | У.1,У.2,У.4, У.5, З.1-З.4, З.7, З.8 |
| ОК-5 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | З.5 |
| ОК-7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | У.1 |
| ОК-8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | У.1,У.4, У.5 |
| ОК-9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | У.1 |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | У.4, У.5 |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | У.4, У.5 |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | У.4, У.5 |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | У.4, У.5 |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | У.4, У.5 |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | У.4, У.5 |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | У.4, У.5 |

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

| Уровень цели | Код результата обучения | Результат обучения | Код соответствующей компетенции из ФГОС CПО |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь | У.1 | Определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их | ОК-1 - ОК-4, ОК-7 - ОК-9 |
|  | У.2 | Определять твердость материалов | ОК-1 - ОК-4 |
|  | У.3 | Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали | ОК-1, ОК-2 |
|  | У.4 | Подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации | ОК-1 - ОК-4, ОК-8,3 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
|  | У.5 | Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей | ОК-1 - ОК-4, ОК-8, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 |
| Знать | З.1 | Виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов | ОК-1, ОК-2, ОК-4 |
|  | З.2 | Виды прокладочных и уплотнительных материалов | ОК-1, ОК-2, ОК-4 |
|  | З.3 | Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии | ОК-1, ОК-2, ОК-4 |
|  | З.4 | Классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве | ОК-1, ОК-4 |
|  | З.5 | Методы измерения параметров и определения свойств материалов | ОК-1, ОК-5 |
|  | З.6 | Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов | ОК-1 |
|  | З.7 | Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства | ОК-1, ОК-4 |
|  | З.8 | Основные свойства полимеров и их использование | ОК-1, ОК-4 |
|  | З.9 | Особенности строения металлов и сплавов | ОК-1 |
|  | З.10 | Свойства смазочных и абразивных материалов | ОК-1 |
|  | З.11 | Способы получения композиционных материалов | ОК-1 |
|  | З.12 | Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием | ОК-1 |

Разработчик:

___________________       __________________       _____________________

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Эксперты:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)